# Temperature

E.  Q=mCΔT

D.  Q= mHv

Tb  (

B. Q =mHf		   C.  Q=mCΔT

Tm (

A.  Q= mCΔT

Thermal Energy (Heat)

| Substance | Specific Heat (C) J/(g oC) |
| --- | --- |
| Water | 4.18 |
| Ice | 2.06 |
| Steam | 2.02 |
| Ethanol (alcohol) | 2.45 |
| Aluminum | 0.903 |
| Brass | 0.376 |
| Carbon | 0.710 |
| Copper | 0.385 |
| Glass | 0.664 |
| Gold | 0.129 |
| Iron | 0.450 |
| Lead | 0.130 |
| Silver | 0.235 |
| Zinc | 0.388 |

| Substance | Heat of Fusion (Hf) J/g | Heat of Vaporization (Hv) J/g |
| --- | --- | --- |
| Water | 334 | 2260 |
| Ethanol (alcohol) | 109 | 878 |
| Copper | 205 | 4820 |
| Gold | 63 | 1640 |
| Iron | 276 | 6290 |
| Lead | 23 | 864 |
| Mercury | 11.5 | 306 |
| Silver | 10.5 | 2360 |